## Slide 1: Kratzfestlacke und ihre Eigenschaften
  Oberflächenveredelung
  Lacksysteme
  Verfahrenstechnik
  Anwendungsbeispiele
Thomas Karl
surface-coating, Ochsenfurt

## Slide 2
Kratzfestbeschichtung zur Bauteilveredelung Ziele: Erhalt der Bauteileigenschaften durch höhere Verschleißbeständigkeit Verbesserung der Bauteileigenschaften durch funktionalisierte Kratzfestbeschichtung

## Slide 3
ORMOCERe – nanoskaliger Verbundwerkstoff

## Slide 4
Alkoxide
Hydrolyse + Kondensation
Filtration
Additive
ORMOCER® Lack
Lösemittel
Formulierung
Wasser, Katalysator
SOL
Rn Si (OR’)4-n
Si-, Al-, Zr-alkoxides
Sol - Gel - Prozess

## Slide 5: ORMOCER® - Lacke
Typische, allgemeine Lackeigenschaften
Dünnflüssiger Klarlack (einfärben / mattieren möglich)
Lösemittelhaltig, normal bis leicht entflammbaR
Reaktives Einkomponentensystem
ABRASIL GA und VM Lagertemperatur < -18° C, Gebrauchsdauer bei RT < 5 Tage
ABRASIL AS® VA und AS® FAP Lagerung bei RT / 6 Monate

## Slide 6: ORMOCER® - Beschichtungen
Typische, allgemeine Schichteigenschaften
hohe, fast glasähnliche Kratzfestigkeit
transparent und hochglänzend
duroplastische Vernetzung
sehr hohe Beständigkeit gegen Feuchte, Öle und Lösemittel
glatte, dichte Oberfläche -> easy to clean

## Slide 7
Kratzfestigkeit von ORMOCER® - Schichten

## Slide 8
Abriebmessung mit einem Taber Abraser 5135. Die Probe (eine beschichtete Platte 10 x 10 cm) wird auf den Drehteller aufgespannt.
Die aktivierten Reibräder fahren mit 100 Zyklen über die drehende Platte und hinterlassen eine runde Reibspur.
Diese wird mit einem Streulichtgerät vor und nach dem Abrieb vermessen.
Je größer das Streulicht umso schlechter ist der Abrieb.

## Slide 9: Flutbeschichtung

## Slide 10: Tauchbeschichtung

## Slide 11
Sprühbeschichtung